## Slide 1: Alumina Grades Comparison
Kevin Duel
Booster 2nd Harmonic Cavity Meeting
25 February 2016

## Slide 2: Alumina Price
99.5%
  2x @ $1,250/ + $1,250 for tooling = $3,750
  7x @ $885/ + $1,250 for tooling = $7,445
  TOTAL = $11,195
99.9%
  2x @ ~$1,500/ + $1,250 for tooling = $4,250
  7x @ $1,285/ + $1,250 for tooling = $10,245
  TOTAL = $14,495

## Slide 3: Material Properties Comparison
 | 99.5% | 99.9% |  | 
Dielectric Loss (tan delta) | 0.0001 | < 0.0001 | 1 MHz | 25 C
Thermal Conductivity | 30 | 31 | W/mK | 20 C
Fracture Toughness | 4-5 | 4-5 | MPa m^1/2 | 
Hardness | 83 | 85 | GPa | Rockwell 45N
Tensile Strength | 262 (38) | 283 (41) | Mpa (ksi) | 25 C
Flexural Strength | 379 (55) | 414 (60) | MPa (ksi) | 20 C
Poisson's Ratio | 0.22 | 0.24 |  | 20 C
Elastic Modulus | 370 (54) | 386 (56) | GPa (ksi) | 20 C
Compressive Strength | 2600 (377) | 2930 (425) | MPa (ksi) | 20 C
Mechanical strength-wise the two grades seem to be the same or 99.9% is slightly “stronger”

## Slide 4: Prior Experience
Kicker tubes mostly made from 99.8%
  Their choice could depend on brazing/welding needs